Datum vydání: 1.9.2004                                                                                                               AV EKO-COLOR s.r.o.

Datum revize:                                                                                                                                Peškova 527

40331 Ústí nad Labem

tel.:00420475502665

fax: 00420475502663

E-mail: info@daveko.cz

www.daveko.cz

## PYRAMID ® P40

1)        Původ zboží

Holandsko

2)        Charakteristika produktu

PYRAMID® P40 je  bílý prášek , vznikající sušením vodního skla sodného.

3)         Specifikace produktu

Ukazatel                                             jednotka                                       hodnoty

Molární poměr  (SiO2/Na2O)                                                                     2,0 – 2,2

Obsah  SiO2                                               %                                             52 – 54

Obsah Na2O                                             %                                              25 - 27

Vlhkost    (900 º C)                                   %                                              18,5 - 21

Rozpustnost     (20º C)                            min                                              < 2

Sypná hmotnost                                      g/l                                               400 – 550

Velikost částic: nad 0,045 mm                %                                               min. 95

nad 0,063 mm               %                                               min. 85

nad 0,01  mm             %                                           60 – 80

nad 0,20 mm              %                                             5 – 25

- Doporučené aplikace

- pro výrobu směsných desinfekčních prostředků pro domácnost a průmysl

- ve slévárenství

- při výrobě žáruvzdorných materiálů

5)        Balení

25 kg PE pytle, na paletě 550/750 kg netto

6)        Doporučení pro manipulaci a skladování

Jedná se o vysoce dráždivý materiál.Při manipulaci musí být zabráněno kontaktu s kůží, sliznicí a vniknutí do oka.Je nutné použití přiměřených ochranných pomůcek.

Studený roztok ze skupiny těchto produktů má středně dráždivý účinek na kůži, ale při vniknutí do oka může způsobit vážná poranění.Horký roztok má stupeň dráždivosti ještě vyšší.

Produkt je nutno skladovat v suchých a větraných skladech. Ve vlhkém prostředí produkt absorbuje vlhkost.Tato může způsobit spečení produktu nebo snížení jeho sypkosti.

POZOR! Výrobek má omezenou trvanlivost – max. 6 měsíců

Výrobek musí být skladován v uzavřených obalech.

7)            Další informace

Věříme, že informace zde poskytnuté budou užitečné.Jsou založeny na údajích a znalostech, které, jak věříme, jsou pravdivé a přesné a jsou předloženy spotřebiteli na zřetel, k prozkoumání a přijetí.Proto nepřebíráme zodpovědnost za jakékoli škody vycházející z chyb, opomenutí a nesouladu s uvedenými informacemi z důvodu hrubé nedbalosti či záměrně špatného chování.